|  |
| --- |
| ***OPIS PRODUKTU*** |

Alkidowa farba do nakładania za pomocą pędzla lub wałka. Odznacza się wysokim połyskiem, idealnie nadaje się do dekoracji.

* Rekomendowany stosunek mieszania pigment/spoiwo to 20/80 wagowo.

|  |
| --- |
| ***WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE FARBY*** |

**Typ:** Alkid 1K

**Efekt dekoracyjny:** Połysk (połysk: >90% przy 60º, >80% przy 20º)

**Ciężar właściwy:** 0,9-1,1 kg/l w 20ºC

**Zawartość cząstek stałych:** 46-53 % wagowo

**Cząstki stałe objętościowo (spoiwo):** 48 ± 2 %

**Cząstki stałe objętościowo (produkt gotowy):** 45± 2 %

**VOC produkt gotowy:** < 500 g/l - 2004/42/WE - IIA(i)(500)

**Grubość suchej powłoki:** 30-40 mikronów (2 warstwy)

**Wydajność:** 12-16 m2/l

|  |
| --- |
| ***PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA*** |

**Nowe podłoża:** Aplikować na każde przeszlifowane, odtłuszczone i wolne od zabrudzeń podłoże. W przypadku drewna zaleca się zastosowanie warstwy gruntowej w celu zmniejszenia porowatości.

**Stare powłoki:** Przeszlifować i odtłuścić (gradacja P360/P400)

|  |
| --- |
| ***PROPORCJE MIESZANIA I SPOSÓB APLIKACJI*** |

| ***D-971*** |  | 004_G |  | 005_G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpuszczalnik** | 100:5 | 60”-70” | 2 coats | 24 h |
| **MV** | obj. | F/4 20ºC |  |  |

|  |
| --- |
| ***CZASY SCHNIĘCIA*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **006_C** | **006_D** | **THROUGH DRY** |
| **20ºC** | 15’ | 4-4,5h | 24h |

* *Suszenie w piecu/suszarce nie jest zalecane.*
* *Maksymalną fizyko-chemiczną odporność osiąga po upływie 15 dni.*

|  |
| --- |
| ***UWAGI*** |

Zalecany do stosowania w wentylowanej kabinie lakierniczej w temperaturze 20ºC.

|  |
| --- |
| ***CZYSZCZENIE*** |

Używać rozpuszczalnika czyszczącego, przed upływem czasu stwardnienia.

|  |
| --- |
| ***BEZPIECZEŃSTWO*** |

Należy postępować zgodnie z instrukcjami na etykiecie produktu. W celu uzyskania większej ilości informacji należy sprawdzić karty charakterystyki. Produkt jest zgodny z ustawowymi regulacjami dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utylizacji odpadów.

|  |
| --- |
| ***MAGAZYNOWANIE*** |

Produkt przechowywać w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Przechowywać w temperaturze od +5°C do +30°C.

|  |
| --- |
| ***PRZYDATNOŚĆ DO UŻYCIA*** |

W ogryginalnie zamkniętym opakowaniu, 12 miesięcy od daty produkcji.

*W celu uzyskania informacji technicznych należy kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub z naszym doradcą technicznym. HML sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu*