Tylko do użytku profesjonalnego

Data wydania: Czerwiec 2012 r.

Zastępuje: Luty 2012 r.

Kapcicryl 660 2K System Akrylowy

| Opis produktu Kapcicryl 660 jest systemem akrylowym 2K do lakierowania samochodów. Kapci akryl 660 oferuje wysoki połysk nawierzchni, twarde oraz trwałe wykończenie w połączeniu z bardzo dobrym kryciem. Kapcicryl 660 w połączeniu z utwardzaczami Kapci 653, 652, 651 oraz 656 jest łatwy w aplikacji i jest odpowiedni do każdego rodzaju napraw samochodowych. | www.kapci.com |
| --- | --- |
| Odpowiednie produkty Kapcicryl 660 powinien być aplikowany na podkłady Kapci, podkłady mokro w mokro oraz na istniejący lakier w odpowiednich warunkach. Kapci podkłady 2K muszą być szlifowane na mokro papierem P800 lub drobniejszym lub szlifowane na sucho szlifierką P320 lub stosując P400. Jeśli oryginalne panele OEM są pokryte oryginalną warstwą podkładu, zalecane jest wcześniejsze pokrycie powierzchni podkładem 2K a następnie warstwą nawierzchniową. Wszystkie elementy przed aplikacją muszą być przemyte zmywaczem Kapci 605. | Kapci Car Refinishes System |

| Stosowanie produktu Produkt; Kapcicryl 660. Utwardzacze; 653 extra szybki, 652 szybki, 651 normaly, 656 wolny. Rozpuszczalniki; 600F Fast/600 Normalny/601 Wolny/602 Bardzo wolny. Stosunek mieszania: 2:1:10% Uwaga: Użyj odpowiednio utwardzacza i rozcieńczalnika do wielkości naprawy i temperatury Stosuj linijkę z podziałką numer 1.. 16-17 sekund (DIN4 w 20°C). Żywotność mieszanki 20°C: 4 godz.. Dysza: 1,3-1,4 mm Ciśnienie: 3,0-3,5 bar (wlot 45-50 psi) Postępować zgodnie z zaleceniami producenta.. Dysza: 1,3-1,4 mm Ciśnienie: 2,0 bar (wlot 30 psi) Postępować zgodnie z zaleceniami producenta.. Liczba powłok: 2 pojedyncze powłoki (aby otrzymać siłę krycia) Zalecana grubość suchej warstwy 40-50 mikronów (w zależności od kolor).. Odparowanie przy 20°C: Odparowanie pomiędzy powłokami: 5-10 minut Odparowanie przed suszeniem: 15 minut. Wysychanie na powietrzu w 20oC. Utwardzacz; 653; 652; 651; 656. Bezpyłowy:; 15 min; 15 min; 20min; 25min. Nielepki powierzchniowo:; 1,5 h; 2 h; 3 h; 5 h. Całkowicie wysuszony:; 4,5 h; 7 h; 12 h; 16 h.. Suszenie w piecu w temperaturze metalu 60oC. Utwardzacz; 653; 652; 651; 656. Całkowicie wysuszony:; 15 min; 25 min; 30 min; 45 min. *Czasy suszenia w piecu są podane dla temperatury metalu. Fala krótka: 8-10 minut Fala średnia: 12-14 minut. | Ogólne uwagi dotyczące stosowania Wybór utwardzaczy: Kapci oferuje szeroki wybór utwardzaczy do każdego rodzaju i rozmiaru podłoża uwzględniając wszystkie warunki. Extra szybki utwardzacz 653 zalecany jest przy temperaturach poniżej 20°C i dla małych napraw. Szybki utwardzacz 652 używany jest do średnich napraw przy temperaturze do 25°C. Normalny utwardzacz 651 jest odpowiedni na duże obszary napraw do temperatury 30°C. Wolny utwardzacz 656 powinien być używany gdy temperatury przekroczą 30°C. Użycie przyspieszacza 6510: Kapci 6510 jest dodatkiem przyspieszającym schnięcie i może być dodany do mieszaniny lakieru i utwardzacza przy poziomie masy 1-5% przed dodaniem rozcieńczalnika. Poprawianie i polerowanie: Polerowanie nie jest wymagane. Jednakże w przypadku pojawienia się kurzu przetrzyj papierem P1200 lub drobniejszym i przepoleruj ręcznie lub maszynowo. Polerowanie jest łatwiejsze po upływie 24 godzin od całkowitego wyschnięcia. Malowanie plastików: Aby malować plastiki zobacz kartę techniczną „Malowanie plastikowego podłoża”. Inne wskazówki 1. Ważne jest aby wymieszać kolory bazowe przed mieszaniem, wówczas zapewnimy dokładność kolorów. 2. Jest zalecane przecedzić kolory bazowe przed malowaniem. 3. Dla optymalnej aplikacji, upewnij się, że temperatura kabiny lakierniczej i temperatura farby wynoszą powyżej 20°C. Bezpieczeństwo i Higiena 1. Dla wszystkich informacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa proszę zobaczyć kartę charakterystyki. 2. Należy przestrzegać uwag zamieszczonych na pojemniku, dotyczących działań profilaktycznych. 3. Podczas stosowania tych produktów należy nosić gogle i odpowiedni sprzęt ochronny. 4. Należy zapewnić dobrą wentylację w środowisku roboczym . Niniejsze informacje są wynikiem naszej wiedzy, ale są one udostępniane bez żadnej gwarancji. |
| --- | --- |