FG 500

Informacje o produkcie

| Zastosowanie | Narzędzia do polerowania |  |  | Ścieralność |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lakier | Pad, twardy Owcza wełna |  |  | 10 min = 1, max = 10 |
| Konsystencja | Kategoria produktu |  |  | Połysk |
| Płynna | Politura |  |  | 5 min = 1, max = 10 |
| Fast Gloss FG 500 jest wysoce skuteczną pastą ścierną do lakierów samochodowych. Fast Gloss FG 500 usuwa w krótkim czasie szlif o granulacji 1200 i ślady użytkowania, gwarantuje nieskazitelny połysk polerowanych powierzchni. |  |  |  |  |
| Właściwości | Zalety |  |  | Korzyści |
| specjalne minerały wysokiej jakości | Szybkie usuwanie szlifów przy zachowaniu wysokiego połysku |  |  | Oszczędność czasu dzięki jednoetapowemu procesowi polerowania |
| Zoptymalizowane połączenie | Przy intensywnym polerowaniu nie przykleja się do powierzchni |  |  | Łatwe zmywanie i mały nakład pracy przy czyszczeniu. |
| Uniwersalność | Przeznaczony do wszystkich rodzajów lakierów, szczególnie do odpornych na zarysowania powłok |  |  | Prosty w użyciu |
| Opakowanie |  |  | Właściwości |  |
| Butelka, 1 litr 22930.261.001 Kanister, 5 litrów 22930.251.001 |  |  | Gęstość: ok. 1,3 kg/l Kolor: biały Lepkość: 5-15 Pas pH: 8-11 |  |
| Produkty uzupełniające |  |  |  |  |
| FF 3000 22029.261.001 Top Inspection 22932.271.001 SW Protect 22870.261.001 |  |  | Politura na wysoki połysk Płyn kontrolny Uszczelniacz lakieru |  |
| Ważna wskazówka |  |  | Tu jesteśmy: |  |
| Wszystkie powyższe informacje są zgodne z naszymi doświadczeniami. Przed zastosowaniem naszego produktu należy sprawdzić, czy nadaje się on do przewidywanego przez państwa celu. Wszelkie kwestie dotyczące gwarancjii odpowiedzialności za ten produkt regulują nasze Ogólne Warunki Handlowe, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. |  |  | Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG Industriestrasse 25 D-7647 Ötigheim Tel.: +49-7222-9157-0 Faks: +49-7222-9157-10 office@menzerna.com |  |
| Lepsze powierzchnie |  |  |  |  |
| 22.10.2010 Copyright menzerna polishing compounds GmbH & CO KG Zakazane jest wykorzystanie całości tekstu lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody. |  |  |  |  |