SF 4000

Informacje o produkcie

| Zastosowanie | Narzędzia do polerowania |  |  |  |  | Ścieralność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lakier | Pad, miękki |  |  |  |  | 5 min = 1, max = 10 |
| Konsystencja | Kategoria produktu |  |  |  |  | Połysk |
| Płynna | Politura |  |  |  |  | 10 min = 1, max = 10 |
| Super Finish SF 4000 to produkt ustanawiający nowy standard dla wszystkich politur wykończeniowych. SF 400 jest zoptymalizowany dla zastosowań przemysłowych. Usuwa szlif o granulacji 2500 nie pozostawiając rys, hologramów, zmatowień i gwarantuje wspaniały, głęboki połysk. |  |  |  |  |  |  |
| Właściwości | Zalety |  |  |  |  | Korzyści |
| Wysokiej jakości, szczególnie wydajne minerały spacjalne | Wysoki połysk bez hologramów i zarysowań |  |  |  |  | Powierzchnie błyszczące i bez najmniejszej skazy na długi czas |
| Optymalny stosunek zawartości ciał stałych i wiążących | Niewielkie pylenie i zanieczyszczenie polerowanych powierzchni |  |  |  |  | Łatwe zmywanie i niewielki nakład pracy przy czyszczeniu |
| Uniwersalność | Przeznaczony do wszystkich rodzajów lakierów, szczególnie do odpornych na zarysowania powłok |  |  |  |  | Prosty proces polerowania. |
| Opakowanie |  |  |  |  | Właściwości |  |
| Butelka, 1 litr 22911.261.001 Kanister, 5 litrów 22911.251.001 |  |  |  |  | Gęstość: ok. 1,0 kg/l Kolor: biały Lepkość: 5-8 Pas pH: 7-9 |  |
| Produkty uzupełniające |  |  |  |  |  |  |
| FP 2500 22828.261.001 Top Inspection 22932.261.001 |  |  |  | Politura o wysokiej wydajności Płyn kontrolny |  |  |
| Ważna wskazówka |  |  |  |  | Tu jesteśmy: |  |
| Wszystkie powyższe informacje są zgodne z naszymi doświadczeniami. Przed zastosowaniem naszego produktu należy sprawdzić, czy nadaje się on do przewidywanego przez państwa celu. Wszelkie kwestie dotyczące gwarancji i odpowiedzialności za ten produkt regulują nasze Ogólne Warunki Handlowe, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. |  |  |  |  | Menzerna Polishing Compounds GmbH & Co KG Industriestrasse 25 D-7647 Ötigheim Tel.: +49-7222-9157-0 Faks: +49-7222-9157-10 office@menzerna.com |  |
| Lepsze powierzchnie |  |  |  |  |  |  |
| 22.10.2010 Copyright menzerna polishing compounds GmbH & CO KG Zakazane jest wykorzystanie całości tekstu lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody. |  |  |  |  |  |  |